淄博宗立新材料科技有限公司

检测报告

| 样品编号：ZONET20230707001 | 样品接收时间：2023年07月07日 |
| --- | --- |
| 样品名称：沐浴过滤器 | 检测完成时间：2023年07月13日 |

- 检测项目及方法

- 检测项目：加标测试(氯胺）

- 样品描述：内置滤料为50g宗立（2-3mm）亚硫酸钙球。

- 检测方法：

  - 样品出水流速分别为5L/min、3L/min。

  - 将样品滤芯接入通水设备。

- 检测结果

| 测试点位 | 流速 | 检测项目 | 过滤前（mg/L） | 过滤后 （mg/L） | 去除率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300L | 5L/min | 一氯胺 | 0.46 | 0.0184 | 96 |
|  |  | 三氯铵 | 1 | 0 | 100 |
| 500L |  | 一氯胺 | 0.341 | 0.023 | 93.26 |
|  |  | 三氯铵 | 0.728 | 0 | 100 |
| 300L | 3L/min | 一氯胺 | 0.43 | 0 | 100 |
|  |  | 三氯铵 | 1 | 0 | 100 |
| 500L |  | 一氯胺 | 0.341 | 0 | 100 |
|  |  | 三氯铵 | 0.728 | 0 | 100 |

----以下空白----

- 检测：                              批准：                                  检测盖章