原水余氯浓度为5 mg/L，

产品：35孔过白色滤棉，厚度15mm，KDF55 110g，亚硫酸钙130g

- 16 L/min流速：余氯5 mg/L→0.5 mg/L，

- 21 L/min流速：余氯5 mg/L→0.7 mg/L，

- 27 L/min流速：余氯5 mg/L→0.8 mg/L，

- 30 L/min流速：余氯5 mg/L→1.5 mg/L，

测试结论：
在原水余氯浓度为 5 mg/L 的条件下，采用 35孔过白色滤棉（15mm）+ KDF55 110g + 亚硫酸钙130g 的组合，对余氯具有较好的去除效果。

- 16 L/min 时，余氯由 5 mg/L降至0.5 mg/L，去除率约 90%

2. 21 L/min 时，降至 0.7 mg/L，去除率约 86%

3. 27 L/min 时，降至 0.8 mg/L，去除率约 84%

4. 30 L/min 时，降至 1.5 mg/L，去除率约 70%